Приложение к аттестату аккредитации  регистрационный номер: BY/112 02.2.0.3872 от 30.03.2009г.

Область аккредитации  лаборатории физико-химических исследований

| № п/п | Наименование объекта или вида испытаний | Характеристика объекта или вида испытании | Обозначение НД, устанавливающего требования к: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Химический состав |  |
| 1 | Бронзы безоловянные | Определение массовой доли алюминия, железа, кремния, марганца, никеля, меди, % | 6,0-12,00; 1,0-6,00; 0,01-1,00; 0,1-3,00; 0,1-2,00; 70,0-92,00 | ГОСТ 200068.2-79 п.2 |
| 2 | Бронзы оловянные | Определение массовой доли: олова, цинка, свинца, марганец, фосфор, меди, % | 2,0-12,00; 0,1-10,00; 0,01-7,00; 0,01-1,00; 0,01-2,00; 70,0-92,00; | ГОСТ 1953.3 -79 ГОСТ 1953.6-79 ГОСТ 1953.2-79 ГОСТ 1953. 8-79 ГОСТ 1953.13 -79 ГОСТ 1953.1 -79 |
| 3 | Сплавы медно-цинковые | Определение массовой доли: железа, олова, свинца, меди, % | 0,001-1,00 0,001-1,00 0,001-3,50 55,00-75,00 | ГОСТ 9716.2-79 п.2 |
| 4 | Сплавы алюминиевые | Определение массовой доли: кремния, магния, марганец железа, меди, свинца, | 0,10-14,00 0,01-2,00 0,001-1,00 0,01-2,00 0,01-4,00 0,01-1,00 | ГОСТ 7727-81 п.2 |
| 5 | Сталь углеродистая | Определение массовой доли, %: кремния, марганца, хрома, никеля, вольфрам, меди, молибден, ванадий | 0,1-2,0; 0,10-2,0; 0,01-3,0; 0,01-3,00; 0,01-2,00 0,01-1,00; 0,01-1,00; 0,01-2,00; | ГОСТ 18895-97 п.2 |
| 6 | Сталь легированная | Определение массовой доли, % марганца, кремния, хрома, никеля, молибдена, ванадия, титана | 0,10-3,00; 0,10-2,0; 5,00-19,00; 0,1-12,00; 0,01-1,00; 0,01-1,00; 0,01-1,00 | ГОСТ 18895-97 п.2 |
| 7 | Чугун | Определение массовой доли, %: марганца, кремния, хрома, ванадия, титана, меди | 0,01-2,00; 0,10-4,00; 0,10-2,00; 0,01-0,50; 0,01-0,20; 0,01-0,1 | ГОСТ27611-88 п.2 |
| 8 | Чугун и сталь | Определение массовой доли, %: углерода | 0,03-0,10±15%; 0,1-0,5±6%; 0,5-1,0±5%; 1,0-2,0±4%; 2,0-9,999±3% | ГОСТ 22536.1-87 |
| 9 | Сталь, чугун, цветные металлы | Определение твердости по Бринеллю, по Рокквелу | 62,9±0,5HRC; 43,5±0,8HRC; 23,8±5HRC; 93,6±1,2HRВ; 82,7±0,6HRА; 443±13НВ; 202±6НВ; 101±4НВ. | ГОСТ 9012-59, ГОСТ 9013-59 |
| 10 | Чугун | Определение микроструктуры | По фактической форме и величине зерна. | ГОСТ 5640-58, ГОСТ 5639-82, ГОСТ 1778-70 |